浮体

中密度聚乙烯浮体

该产品外壳由韧性优异的中密度聚乙烯制成，内充高强度聚氯酯泡沫塑料。结构合理、性能优异、重量轻、安装拆装方便、运输便捷。作为水上排泥管的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。

性能指标

| 项目 | 外壳性能指标 | 项目 | 内部性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | ≥12MPa | 吸水率 | <0.2克/100m³ |
| 断裂拉伸率 | ≥11.1% | 断裂强度 | 0.08-0.2MPa |
| 冲击强度 | ≥31.4KJ/m2 | 断裂伸长度 | 4-6% |
| 弯曲强度 | ≥15.7MPa | 压缩强度 | 0.16-0.24MPa |

规格型号

| 钢管内径 | 钢管厚度 | 浮体内径 | 浮体外径 | 浮体长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¢110 | 4 | ¢123 | ¢500 | 600 |
| ¢150 | 4 | ¢160 | ¢600 | 700 |
| ¢200 | 6 | ¢220 | ¢600 | 800 |
| ¢300 | 6 | ¢330 | ¢1000 | 1000 |
| ¢350 | 6 | ¢380 | ¢1000 | 1000 |
| ¢414 | 8 | ¢430 | ¢1200 | 1200 |
| ¢450 | 8 | ¢480 | ¢1300 | 1300 |
| ¢500 | 8 | ¢530 | ¢1300 | 1500 |
| ¢550 | 10 | ¢580 | ¢1400 | 1600 |
| ¢600 | 10 | ¢630 | ¢1450 | 1700 |
| ¢650 | 10 | ¢680 | ¢1500 | 1800 |
| ¢700 | 12 | ¢730 | ¢1530 | 1900 |
| ¢750 | 12 | ¢780 | ¢1700 | 1900 |
| ¢800 | 15 | ¢830 | ¢1800 | 2200 |
| ¢850 | 15 | ¢830 | ¢1900 | 2500 |
| ¢900 | 16 | ¢930 | ¢2000 | 2500 |
| ¢1100 | 16 | ¢1140 | ¢2400 | 2600 |